ОПИСАНИЕ ОБЬЕКТА ЗАКУПКИ

Поставку смазочных материалов для автотранспорта АО «ТПАТП №1».

1. Общие сведения

1.1. Заказчик: АО «ТПАТП №1» (ул. Республики – 206а)

1.2. Предмет закупки: смазочные материалы  для автотранспорта

1.3. Место поставки: город Тюмень, ул. Республики-206а, АО «ТПАТП №1».

1.4. Срок поставки:  с 01.01.2020 года по 30.06.2020 года

1.5. Условия оплаты: оплата за товар осуществляется не более чем через 30 дней с даты его получения.

2. Требования к поставляемым товарам (осуществляемым работам, оказываемым услугам)

2.1. Товар должен соответствовать требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам).

2.2. Соответствовать ГОСТ, ТУ, требования к обязательной сертификации.

3. Спецификация

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Единицы измерения товара. | Стоимость за единицу, рублей (с НДС). | Сумма, рублей (с НДС). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло моторное синтетическое для дизельных двигателей с турбонаддувом коммерческого транспорта. | Вязкость: 5W30 (синтетическое) Официальный допуск: MB-Approval 228.5 (согласно листа №228.5 «Предписаний Мерседес-Бенц по эксплуатационным материалам»); Тара: бочка от 200 до 220 литров. | 11664 | литр |  |  |
| 2 | Масло моторное полусинтетическое для дизельных двигателей с турбонаддувом коммерческого транспорта. | Вязкость: 10W40 (полусинтетическое) Классификация по API CI-4/SL. Официальный допуск: Cummins CES 20078. Тара: бочка от 200 до 220 литров. | 2592 | литр |  |  |
| 3 | Жидкость синтетическая для автоматических трансмиссий коммерческой техники. | Официальный допуск: ZF ТЕ-ML 20 B; Voith H55.6336.xx. Соответствует требованиям: Allison C-4, TES-295, TES-389. Тара: канистра от 4 до 30 литров. | 2400 | литр |  |  |
| 4 | Масло трансмиссионное для механических трансмиссий коммерческой техники. . | Вязкость 75W90. Соответствие спецификации смазочных материалов фирмы ZF TE-ML 12. Тара: канистра от 18 до 30 литров. | 2000 | литр |  |  |
| 5 | Смазка пластичная Литол – 24. | Изготовлен согласно ГОСТ 21150-87. Тара: ведро от 18 до 20 кг. | 792 | кг |  |  |
| 6 | Масло компрессорное для холодильного оборудования FUCHS RENISO TRITON SEZ ,или эквивалент. | Индекс вязкости не ниже 127. Температура застывания 0С: не выше -45. Температура вспышки 0С: не ниже 258. Тара: канистра от 5 до 20 литров. | 40 | литр |  |  |
| 7 | Масло моторное синтетическое GENESIS POLARTECH СТО 79345251-075-2015, или эквивалент. | Вязкость 0W40 (синтетическое) Одобрения: Классификация по API:SN; Допуск: Renault RN 0700/0710. Тара: канистра 4 литра. | 24 | литр |  |  |
| 8 | Масло моторное синтетическое GENESIS ARMORTECH СТО 79345251-075-2015,или эквивалент. | Вязкость 5W30 (синтетическое) Одобрения: Классификация по API:SL; Тара: канистра 4 литра. | 24 | литр |  |  |
| 9 | Смазка многоцелевая высокотемпературная комплексная литиевая. | Температура каплепадения (по ISO 2176) - не менее 2600 С. Класс консистентности по DIN 51818 – NLGI 2. Рабочий диапазон температур: от -30 до +160 градусов Цельсия. Тара: ведро от 0,4 кг до 20 кг. | 50 | кг |  |  |
| 10 | Смазка пластичная СОЛИДОЛ, или эквивалент. | Тара: ведро от 10 до 20 кг. | 36 | кг |  |  |
| 11 | Смазка пластичная графитная, или эквивалент. | Тара: от 0,8 кг до 3 кг. | 6,3 | кг |  |  |
| 12 | Смазка пластичная ЦИАТИМ-201, или эквивалент. | Тара: от 0,8 кг до 3 кг. | 10,5 | кг |  |  |
| 13 | Смазка многоцелевая Полифлекс ЕР 2 160 Лукойл, или эквивалент. | Температура каплепадения не менее 200 градусов Цельсия. Класс консистентности по DIN 51818 NLGI-2. | 36 | кг |  |  |
| 14 | Масло гидравлическое для гидропривода вентилятора системы охлаждения двигателя автобуса. | Согласно стандарта DIN 51 524-HLP 46. Тара: от 4 до 30 литров. | 2000 | литр |  |  |
| 15 | Жидкость для гидравлической системы рулевого управления автобуса. | Соответствие спецификации смазочных материалов ТЕ-МL 09 (RBAS). Тара: от 4 до 30 литров. | 1000 | литр |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |  |

Коммерческие предложения можно присылать на электронную почту: tpatp1_pto@mail.ru; patp1@tat72.ru.

Контактные лица: главный инженер Конкин Юрий Венедиктович тел. 272869, начальник ПТО Билык Михаил Николаевич тел. 272824, 89129950753.